В этой таблице указана стойкость к коррозии нержавеющих сплавов в различных вариантах использования. Разные нержавеющие сплавы имеют не одинаковую коррозийную стойкость.

Коррозионная стойкость — это устойчивость металла к ржавению, определяющаяся скоростью коррозии в текущих условиях. Для определения скорости используют как качественные, так и количественные характеристики. Изменение внешнего вида поверхности металла, изменение его микроструктуры являются примерами качественной оценки скорости коррозии.

Коррозионная стойкость металлов марки AISI в следующих отраслях/средах:

Пресная вода и умеренный климат.
Промышленные применения.
Морская вода / морские суда.
Неагрессивные и слабоагрессивные среды.
Сильные окислители / Кислоты.
Сильные восстановители / Щелочи.

Таблица сопротивляемости коррозии сплавов AISI к различным средам

| Марка стали AISI | Пресная вода и умеренный климат | Промышленные применения | Морская вода / морские суда | Неагрессивные и слабоагрессивные среды | Сильные окислители / Кислоты | Сильные восстановители / Щелочи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 201 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 205 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 301 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 302 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 302B | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 303 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 303 Se | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 304 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 304L | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 304N | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 305 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 308 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 309 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 309S | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 310 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 310S | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 314 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 316 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 316F | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 316L | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 316N | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 317 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 317L | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 321 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 329 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 330 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 347 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 348 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 384 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 403 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 405 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 409 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 410 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 414 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 416 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 416 Se | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 420 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 420F | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 422 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 429 | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| 430 | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| 430F | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 430F Se | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 431 | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 434 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 436 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 440A | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 440B | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 440C | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 442 | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
| 446 | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |

Химическая коррозия

Химическая коррозия появляется в случае соприкосновения нержавеющей стали с агрессивными средами. Чаще всего возникает при эксплуатации нержавейки в щелочных и кислотных веществах, а также при контакте с фторидами, сульфидами, хлоридами и им подобным растворами. В результате происходит химическое растворение защитной оксидной пленки и активная химическая реакция со свободными ионами.

Этот вид коррозии может быть поверхностным, точечным или щелевым. Что бы понизить возможность появления химической коррозии нужно внимательно подбирать марку нержавеющей стали в зависимости от среды их применения, отдавая предпочтение сплавам с высоким содержанием хрома, а также добавлением никеля.

Способы борьбы с химической коррозией

При возникновении первых очагов коррозии нужно немедленно приступить к устранению очага коррозии, а также и причине ее появления. Для удаления очага коррозии можно использовать механическую обработку абразивами, металлическими щетками и режущим инструментом, химическое травление, электрохимические способы очистки.
Антикоррозионная защита нержавеющей стали.
Вторым шагом следует пассивировать поверхность нержавеющей стали. Для этого можно применить электрохимическую пассивацию или химическую пассивацию при помощи специальных паст или гелей. Чтобы ржавчина не появилась опять, нужно изучить причины появления коррозии и устранить.

Пассивация – это воздействие на нержавеющую сталь концентрированными кислотами.
Процесс пассивации должен вернуть нержавеющей стали свои изначальные характеристики, дополнительно защищая ее от воздействия большинства внешних факторов. Это специализированная химическая обработка нержавеющих изделий, после проведения которой на их поверхности образуется защитное покрытие.