Виды поверхности нержавеющего листа — обозначения

.

| обозначение | отделка | состояние поверхности | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1U | горячекатаные, без термообработки, без удаления окалины | с окалиной | для изделий с дальнейшей обработкой; например, полоса для дрессировки |
| 1С | горячекатаные, с термообработкой, без удаления окалины | с окалиной | для деталей с механической обработкой или для применения в высокотемпературной среде |
| 1Е | горячекатаные, с термообработкой, с механическим удалением окалины | без окалины | вид механического удаления окалины: черновая шлифовка или дробеструйная обработка, зависит от вида стали и формы изделия |
| 1D | горячекатаные, с термообработкой, протравленные | без окалины | обычный стандарт для многих видов сталей, обеспечивает коррозионную стойкость, обычное исполнение для дальнейшей обработки, менее гладкие, чем 2В и 2D |
| 1Q | горячекатаные, закаленные, протравленные | без окалины |  |
| 2Н | холоднокатаные, упрочненные | блестящие | холоднодеформированы для повышения прочности |
| 2C | холоднокатаные, с термообработкой без удаления окалины | гладкие, с окалиной после термообработки | для деталей с дополнительным удалением окалины и механической обработкой или для применения в высокотемпературной среде |
| 2D | холоднокатаные, с термообработкой, протравленные | гладкие | улучшенная пластичность, но менее гладкие, чем 2B или 2R |
| 2B | холоднокатаные, с термообработкой, протравленные, дрессированные | более гладкие, чем 2D | для повышения коррозионной стойкости, качества поверхности, плоскостности у многих видов сталей, пригодны для дальнейшей обработки, дрессировка может производиться правкой растяжением |
| 2R | холоднокатаные, светло отожженные | гладкие, светлые, с отражением | более гладкие и светлые, чем 2В, пригодны для дальнейшей обработки |
| 2E | холоднокатаные, термо обработанные с механически удаленной окалиной, протравленные | серебристо-матовая или блестящая |  |
| 2M | с рисунком (на одной стороне) |  |  |
| ВА | холодная прокатка с отжигом и травлением в вертикальной печи, с применением едкого аммиака | зеркало | поверхность металла очень гладкая, которая отражает, но отражение нечеткое |
| 3N, 4N | холодная прокатка с отжигом, травлением и абразивной обработкой | шлифованная | поверхность металла очень гладкая, которая не отражает, но переливается цветами радуги |
| DECO | холодная прокатка с накаткой рисунка | декорированная | текстурированная нержавеющая сталь, имеет четко выраженный рисунок |
| Tear Plate | горячая прокатка с накаткой рисунка | рифленая |  |

.