Расчетное значение допустимого давления в нержавеющих электросварных трубах AISI304L/316L (Bar)

| Наружный диаметр | Толщина стенки | 20oC | 100oC | 150oC | 200oC | 250oC | 300oC | 350oC | 400oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | 1.0 | 275 | 229 | 227 | 208 | 192 | 178 | 170 | 164 |
| 10.0 | 1.5 | 413 | 343 | 359 | 328 | 303 | 281 | 268 | 259 |
| 12.0 | 1.0 | 230 | 191 | 186 | 170 | 157 | 146 | 139 | 135 |
| 12.0 | 1.5 | 367 | 305 | 314 | 286 | 265 | 245 | 235 | 226 |
| 12.0 | 2.0 | 459 | 381 | 406 | 371 | 342 | 318 | 304 | 293 |
| 13.5 | 2.0 | 408 | 339 | 354 | 323 | 298 | 277 | 265 | 255 |
| 13.5 | 2.3 | 469 | 389 | 417 | 380 | 351 | 326 | 311 | 301 |
| 14.0 | 1.0 | 197 | 163 | 158 | 144 | 133 | 124 | 118 | 114 |
| 14.0 | 1.5 | 315 | 261 | 264 | 241 | 222 | 206 | 197 | 190 |
| 14.0 | 2.0 | 393 | 327 | 339 | 310 | 286 | 266 | 254 | 245 |
| 15.0 | 1.0 | 184 | 152 | 147 | 134 | 124 | 115 | 110 | 106 |
| 15.0 | 1.5 | 275 | 229 | 227 | 208 | 192 | 178 | 170 | 164 |
| 16.0 | 1.0 | 172 | 143 | 137 | 125 | 116 | 107 | 103 | 99 |
| 16.0 | 1.5 | 258 | 214 | 212 | 194 | 179 | 166 | 158 | 153 |
| 16.0 | 2.0 | 344 | 286 | 292 | 266 | 246 | 228 | 218 | 210 |
| 17.0 | 1.0 | 162 | 134 | 129 | 117 | 108 | 101 | 96 | 93 |
| 17.2 | 1.6 | 256 | 213 | 210 | 192 | 177 | 164 | 157 | 152 |
| 17,2 | 2.3 | 368 | 306 | 315 | 287 | 265 | 246 | 235 | 227 |
| 18 | 1.0 | 153 | 127 | 121 | 111 | 102 | 95 | 91 | 87 |
| 18 | 1.5 | 230 | 191 | 186 | 170 | 157 | 146 | 139 | 135 |
| 18 | 2.0 | 306 | 254 | 256 | 233 | 216 | 200 | 191 | 184 |
| 19 | 1.0 | 145 | 120 | 114 | 104 | 96 | 90 | 86 | 83 |
| 19 | 1.5 | 217 | 180 | 176 | 161 | 148 | 138 | 132 | 127 |
| 20 | 1.0 | 138 | 114 | 108 | 99 | 91 | 85 | 81 | 78 |
| 20 | 1.2 | 165 | 137 | 131 | 120 | 111 | 103 | 98 | 95 |
| 20 | 1.5 | 207 | 171 | 166 | 152 | 127 | 130 | 125 | 120 |
| 20 | 2.0 | 275 | 229 | 227 | 208 | 192 | 178 | 170 | 164 |
| 21,3 | 1.6 | 207 | 172 | 167 | 152 | 141 | 131 | 125 | 120 |
| 21,3 | 2.0 | 259 | 215 | 212 | 194 | 179 | 166 | 159 | 153 |
| 21,3 | 2.6 | 336 | 279 | 284 | 259 | 239 | 222 | 212 | 205 |
| 22 | 1.0 | 125 | 104 | 98 | 90 | 83 | 77 | 73 | 71 |
| 22 | 1.5 | 200 | 166 | 161 | 147 | 136 | 126 | 120 | 116 |
| 22 | 2.0 | 250 | 208 | 205 | 187 | 173 | 160 | 153 | 148 |
| 23 | 1.5 | 180 | 149 | 143 | 131 | 121 | 112 | 107 | 104 |
| 25 | 1.0 | 110 | 91 | 86 | 78 | 72 | 67 | 64 | 62 |
| 25 | 1.2 | 132 | 110 | 104 | 95 | 88 | 81 | 78 | 75 |
| 25 | 1.5 | 165 | 137 | 131 | 120 | 111 | 103 | 98 | 95 |
| 25 | 2.0 | 220 | 183 | 178 | 163 | 151 | 140 | 133 | 129 |
| 25 | 2.5 | 275 | 229 | 227 | 208 | 192 | 178 | 170 | 164 |
| 25 | 3 | 319 | 265 | 268 | 245 | 226 | 210 | 201 | 194 |
| 25,4 | 1.2 | 130 | 108 | 102 | 93 | 86 | 80 | 76 | 74 |
| 25,4 | 1.6 | 173 | 144 | 138 | 126 | 117 | 108 | 103 | 100 |
| 26,9 | 1.6 | 164 | 136 | 130 | 119 | 110 | 102 | 97 | 94 |
| 26,9 | 2.0 | 205 | 170 | 165 | 151 | 139 | 129 | 123 | 119 |
| 26,9 | 2.6 | 266 | 221 | 219 | 200 | 185 | 171 | 164 | 158 |
| 28 | 1.0 | 98 | 82 | 76 | 70 | 64 | 60 | 57 | 55 |

| 28 | 1.5 | 148 | 122 | 117 | 106 | 98 | 91 | 87 | 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 2.0 | 197 | 163 | 158 | 144 | 133 | 124 | 118 | 114 |
| 29 | 1.5 | 142 | 118 | 112 | 103 | 95 | 88 | 84 | 81 |
| 30 | 1.0 | 92 | 76 | 71 | 65 | 60 | 56 | 53 | 51 |
| 30 | 1.5 | 138 | 114 | 108 | 99 | 91 | 85 | 81 | 78 |
| 30 | 2.0 | 184 | 152 | 147 | 134 | 124 | 115 | 110 | 106 |
| 30 | 2.5 | 230 | 191 | 186 | 170 | 157 | 146 | 139 | 135 |
| 30 | 2.9 | 266 | 221 | 219 | 200 | 185 | 172 | 164 | 158 |
| 31,8 | 1.2 | 104 | 86 | 81 | 74 | 68 | 63 | 60 | 58 |
| 31,8 | 1.6 | 139 | 115 | 109 | 100 | 92 | 85 | 82 | 79 |
| 32 | 1.0 | 86 | 71 | 67 | 61 | 56 | 52 | 50 | 48 |
| 32 | 1.5 | 129 | 107 | 101 | 92 | 85 | 79 | 76 | 73 |
| 32 | 2.0 | 172 | 143 | 137 | 125 | 116 | 107 | 103 | 99 |
| 33 | 1.5 | 125 | 104 | 98 | 90 | 83 | 77 | 73 | 71 |
| 33,7 | 1.6 | 131 | 109 | 103 | 94 | 87 | 80 | 77 | 74 |
| 33,7 | 2.0 | 163 | 136 | 130 | 118 | 109 | 102 | 97 | 94 |
| 33,7 | 2.6 | 212 | 176 | 172 | 157 | 145 | 134 | 128 | 124 |
| 33,7 | 2.9 | 237 | 197 | 193 | 176 | 163 | 151 | 144 | 139 |
| 33,7 | 3.2 | 262 | 217 | 215 | 196 | 181 | 168 | 161 | 155 |
| 34 | 1.0 | 81 | 67 | 63 | 57 | 53 | 49 | 47 | 45 |
| 34 | 1.5 | 122 | 101 | 95 | 87 | 80 | 74 | 71 | 69 |
| 34 | 2.0 | 162 | 134 | 129 | 117 | 108 | 101 | 96 | 93 |
| 35 | 1.5 | 118 | 98 | 92 | 84 | 78 | 72 | 69 | 67 |
| 35 | 2.0 | 157 | 131 | 125 | 114 | 105 | 98 | 93 | 90 |
| 35 | 2.5 | 197 | 163 | 158 | 144 | 133 | 124 | 118 | 114 |
| 38 | 1.5 | 109 | 90 | 85 | 77 | 71 | 66 | 63 | 61 |
| 38 | 2.0 | 145 | 120 | 114 | 104 | 96 | 90 | 86 | 83 |
| 38 | 2.5 | 181 | 150 | 145 | 132 | 122 | 113 | 108 | 104 |
| 38 | 2.9 | 210 | 174 | 170 | 155 | 143 | 133 | 127 | 122 |
| 40 | 1.0 | 69 | 57 | 53 | 48 | 45 | 41 | 40 | 38 |
| 40 | 1.5 | 103 | 86 | 80 | 73 | 68 | 63 | 60 | 58 |
| 40 | 2.0 | 138 | 114 | 108 | 99 | 91 | 85 | 81 | 78 |
| 40 | 2.9 | 200 | 166 | 161 | 147 | 135 | 126 | 120 | 116 |
| 40 | 4.0 | 275 | 229 | 227 | 208 | 192 | 178 | 170 | 164 |
| 41 | 1.5 | 101 | 84 | 78 | 72 | 66 | 61 | 59 | 57 |
| 42,4 | 1.6 | 104 | 86 | 81 | 74 | 68 | 63 | 60 | 58 |
| 42,4 | 2.0 | 130 | 108 | 102 | 93 | 86 | 80 | 76 | 74 |
| 42,4 | 2.6 | 169 | 140 | 134 | 123 | 113 | 105 | 100 | 97 |
| 42,4 | 2.9 | 188 | 156 | 151 | 138 | 127 | 118 | 113 | 109 |
| 42,4 | 3.2 | 208 | 173 | 168 | 153 | 141 | 131 | 125 | 121 |
| 42,4 | 3.6 | 234 | 194 | 190 | 174 | 161 | 149 | 142 | 137 |
| 42,4 | 4.0 | 260 | 216 | 213 | 195 | 180 | 167 | 160 | 154 |
| 43 | 1.5 | 96 | 80 | 75 | 68 | 63 | 58 | 56 | 54 |
| 44,5 | 1.5 | 93 | 77 | 72 | 66 | 61 | 56 | 54 | 52 |
| 44,5 | 2.0 | 124 | 103 | 97 | 89 | 82 | 76 | 73 | 70 |
| 44,5 | 2.6 | 161 | 134 | 128 | 117 | 108 | 100 | 95 | 92 |
| 44,5 | 2.9 | 179 | 149 | 143 | 131 | 121 | 112 | 107 | 103 |
| 48,3 | 1.6 | 91 | 76 | 71 | 65 | 60 | 55 | 53 | 51 |
| 48,3 | 2.0 | 114 | 95 | 89 | 81 | 75 | 70 | 67 | 64 |
| 48,3 | 2.6 | 148 | 123 | 117 | 107 | 99 | 92 | 88 | 85 |
| 48,3 | 2.9 | 165 | 137 | 131 | 120 | 111 | 103 | 98 | 95 |
| 48,3 | 3.2 | 182 | 151 | 146 | 133 | 123 | 114 | 109 | 105 |
| 48,3 | 3.6 | 205 | 170 | 165 | 151 | 139 | 129 | 124 | 119 |
| 48,3 | 4.0 | 228 | 189 | 185 | 169 | 156 | 145 | 139 | 134 |
| 51 | 1.5 | 81 | 67 | 63 | 57 | 53 | 49 | 47 | 45 |
| 51 | 2.0 | 108 | 90 | 84 | 77 | 71 | 66 | 63 | 61 |
| 51 | 2.5 | 135 | 112 | 106 | 97 | 90 | 83 | 79 | 77 |
| 52 | 1.0 | 53 | 44 | 41 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 |
| 52 | 1.5 | 79 | 66 | 61 | 56 | 52 | 48 | 46 | 44 |

| 53 | 1.5 | 78 | 65 | 60 | 55 | 51 | 47 | 45 | 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 1.5 | 77 | 64 | 59 | 54 | 50 | 46 | 44 | 43 |
| 54 | 2.0 | 102 | 85 | 79 | 72 | 67 | 62 | 59 | 57 |
| 57 | 2.0 | 97 | 80 | 75 | 68 | 63 | 59 | 56 | 54 |
| 57 | 2.6 | 126 | 104 | 98 | 90 | 83 | 77 | 74 | 71 |
| 57 | 2.9 | 140 | 116 | 110 | 101 | 93 | 86 | 83 | 80 |
| 60,3 | 2.0 | 91 | 76 | 71 | 65 | 60 | 55 | 53 | 51 |
| 60,3 | 2.6 | 119 | 99 | 93 | 85 | 78 | 73 | 69 | 67 |
| 60,3 | 2.9 | 132 | 110 | 104 | 95 | 88 | 81 | 78 | 75 |
| 60,3 | 3.2 | 146 | 121 | 115 | 105 | 97 | 90 | 86 | 83 |
| 60,3 | 3.6 | 164 | 136 | 131 | 119 | 110 | 102 | 98 | 94 |
| 60,3 | 4.0 | 183 | 152 | 146 | 133 | 123 | 114 | 109 | 105 |
| 60,3 | 5.0 | 228 | 190 | 185 | 169 | 156 | 145 | 139 | 134 |
| 63,5 | 1.5 | 65 | 54 | 50 | 46 | 42 | 39 | 37 | 36 |
| 63,5 | 2.0 | 87 | 72 | 67 | 61 | 57 | 53 | 50 | 48 |
| 68 | 1.5 | 61 | 50 | 47 | 43 | 39 | 36 | 35 | 34 |
| 70 | 1.5 | 59 | 49 | 45 | 41 | 38 | 35 | 34 | 33 |
| 70 | 1.6 | 63 | 52 | 48 | 44 | 41 | 38 | 36 | 35 |
| 70 | 2.0 | 79 | 65 | 61 | 55 | 51 | 48 | 45 | 44 |
| 70 | 2.9 | 114 | 95 | 89 | 81 | 75 | 70 | 67 | 64 |
| 70 | 3.0 | 118 | 98 | 92 | 84 | 78 | 72 | 69 | 67 |
| 76,1 | 1.6 | 58 | 48 | 44 | 41 | 37 | 35 | 33 | 32 |
| 76,1 | 2.0 | 72 | 60 | 56 | 51 | 47 | 44 | 42 | 40 |
| 76,1 | 2.3 | 83 | 69 | 64 | 59 | 54 | 50 | 48 | 46 |
| 76,1 | 2.6 | 94 | 78 | 73 | 67 | 62 | 57 | 55 | 53 |
| 76,1 | 2.9 | 105 | 87 | 82 | 75 | 69 | 64 | 61 | 59 |
| 76,1 | 3.2 | 116 | 96 | 90 | 83 | 76 | 71 | 68 | 65 |
| 76,1 | 3.6 | 130 | 108 | 102 | 93 | 86 | 80 | 76 | 74 |
| 76,1 | 4.0 | 145 | 120 | 114 | 104 | 96 | 89 | 85 | 82 |
| 80 | 1.5 | 52 | 43 | 39 | 36 | 33 | 31 | 30 | 28 |
| 80 | 2.0 | 69 | 57 | 53 | 48 | 45 | 41 | 40 | 38 |
| 80 | 3.0 | 103 | 86 | 80 | 73 | 68 | 63 | 60 | 58 |
| 83 | 1.5 | 52 | 43 | 39 | 36 | 33 | 31 | 30 | 28 |
| 84 | 2.0 | 69 | 57 | 53 | 48 | 45 | 41 | 40 | 38 |
| 85 | 2.0 | 69 | 57 | 53 | 48 | 45 | 41 | 40 | 38 |
| 88,9 | 1.6 | 50 | 41 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 | 27 |
| 88,9 | 2.0 | 62 | 51 | 48 | 43 | 40 | 37 | 36 | 34 |
| 88,9 | 2.3 | 71 | 59 | 55 | 50 | 46 | 43 | 41 | 40 |
| 88,9 | 2.6 | 81 | 67 | 62 | 57 | 52 | 49 | 46 | 45 |
| 88,9 | 2.9 | 90 | 75 | 70 | 64 | 59 | 54 | 52 | 50 |
| 88,9 | 3.2 | 99 | 82 | 77 | 70 | 65 | 60 | 58 | 56 |
| 88,9 | 3.6 | 112 | 93 | 87 | 79 | 73 | 68 | 65 | 63 |
| 88,9 | 4.0 | 124 | 103 | 97 | 89 | 82 | 76 | 73 | 70 |
| 88,9 | 5.0 | 155 | 129 | 123 | 112 | 103 | 96 | 92 | 89 |
| 101,6 | 1.6 | 43 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 |
| 101,6 | 2.0 | 54 | 45 | 41 | 38 | 35 | 32 | 31 | 30 |
| 101,6 | 2.9 | 79 | 65 | 61 | 55 | 51 | 47 | 45 | 44 |
| 101,6 | 3.2 | 87 | 72 | 67 | 61 | 57 | 53 | 50 | 48 |
| 104 | 2.0 | 55 | 46 | 42 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 |
| 105 | 2.5 | 69 | 57 | 53 | 48 | 45 | 41 | 40 | 38 |
| 106 | 3.0 | 83 | 69 | 64 | 58 | 54 | 50 | 48 | 46 |
| 108 | 2.0 | 51 | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 |
| 108 | 3.0 | 74 | 61 | 57 | 52 | 48 | 45 | 43 | 41 |
| 108 | 4.0 | 102 | 85 | 79 | 72 | 67 | 62 | 59 | 57 |
| 108 | 5.0 | 128 | 106 | 100 | 91 | 84 | 78 | 75 | 72 |
| 114,3 | 2.0 | 48 | 40 | 37 | 34 | 31 | 29 | 28 | 27 |
| 114,3 | 2.6 | 63 | 52 | 48 | 44 | 41 | 38 | 36 | 35 |
| 114,3 | 2.9 | 70 | 58 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 39 |
| 114,3 | 3.2 | 77 | 64 | 59 | 54 | 50 | 47 | 44 | 43 |

| 114,3 | 3.6 | 87 | 72 | 67 | 61 | 57 | 53 | 50 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114,3 | 4.0 | 96 | 80 | 75 | 68 | 63 | 59 | 56 | 54 |
| 114,3 | 4.5 | 108 | 90 | 84 | 77 | 71 | 66 | 63 | 61 |
| 114,3 | 5.0 | 120 | 100 | 94 | 86 | 80 | 74 | 70 | 68 |
| 114,3 | 6.3 | 152 | 126 | 120 | 110 | 101 | 94 | 90 | 87 |
| 128 | 1.5 | 33 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| 129 | 2.0 | 44 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 25 | 24 |
| 131 | 3.0 | 66 | 55 | 51 | 45 | 43 | 40 | 38 | 37 |
| 133 | 2.0 | 41 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 |
| 133 | 3.0 | 60 | 50 | 46 | 42 | 39 | 36 | 34 | 33 |
| 133 | 4.0 | 83 | 69 | 64 | 58 | 54 | 50 | 48 | 46 |
| 139,7 | 2.0 | 39 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 |
| 139,7 | 2.6 | 51 | 43 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 |
| 139,7 | 3.0 | 57 | 47 | 44 | 40 | 37 | 34 | 33 | 32 |
| 139,7 | 4.0 | 79 | 65 | 61 | 56 | 51 | 48 | 45 | 44 |
| 153 | 1.5 | 28 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 |
| 154 | 2.0 | 37 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 |
| 156 | 3.0 | 55 | 46 | 42 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 |
| 159 | 2.0 | 35 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 159 | 3.0 | 50 | 42 | 38 | 35 | 32 | 30 | 29 | 28 |
| 159 | 4.0 | 69 | 58 | 53 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 |
| 159 | 5.0 | 87 | 72 | 67 | 61 | 57 | 52 | 50 | 48 |
| 168,3 | 1.6 | 26 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 168,3 | 2.0 | 33 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 19 | 18 |
| 168,3 | 2.6 | 43 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 |
| 168,3 | 2.9 | 47 | 39 | 36 | 33 | 31 | 28 | 27 | 26 |
| 168,3 | 3.6 | 59 | 49 | 45 | 41 | 38 | 35 | 34 | 33 |
| 168,3 | 4.0 | 65 | 54 | 50 | 46 | 42 | 39 | 38 | 36 |
| 168,3 | 5.0 | 82 | 68 | 63 | 58 | 53 | 49 | 47 | 46 |
| 168,3 | 7.1 | 116 | 96 | 91 | 83 | 77 | 71 | 68 | 66 |
| 203 | 1.5 | 21 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 204 | 2.0 | 28 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 |
| 205 | 2.5 | 34 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 |
| 206 | 3.0 | 41 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 |
| 219,1 | 2.0 | 25 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 |
| 219,1 | 2.6 | 33 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 19 | 18 |
| 219,1 | 2.9 | 36 | 30 | 28 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 219,1 | 3.2 | 40 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 |
| 219,1 | 3.6 | 45 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 26 | 25 |
| 219,1 | 4.0 | 50 | 42 | 38 | 35 | 32 | 30 | 29 | 28 |
| 219,1 | 4.5 | 57 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 31 |
| 219,1 | 5.0 | 63 | 52 | 48 | 44 | 41 | 38 | 36 | 35 |
| 219,1 | 6.3 | 79 | 66 | 61 | 56 | 52 | 48 | 46 | 44 |
| 219,1 | 7.1 | 89 | 74 | 69 | 63 | 58 | 54 | 52 | 50 |
| 219,1 | 8.0 | 101 | 83 | 78 | 71 | 66 | 61 | 58 | 56 |
| 219,1 | 8.8 | 111 | 92 | 86 | 79 | 73 | 68 | 65 | 62 |
| 254 | 2.0 | 22 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| 255 | 2.5 | 28 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 |
| 256 | 3.0 | 33 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| 273 | 2.0 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| 273 | 2.6 | 26 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 273 | 2.9 | 29 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 |
| 273 | 3.2 | 32 | 27 | 25 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 |
| 273 | 3.6 | 36 | 30 | 28 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 273 | 4.0 | 40 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 |
| 273 | 4.5 | 45 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 26 | 25 |
| 273 | 5.0 | 50 | 42 | 39 | 35 | 33 | 30 | 29 | 28 |
| 273 | 6.3 | 64 | 53 | 49 | 45 | 41 | 38 | 36 | 35 |
| 273 | 7.1 | 72 | 59 | 55 | 50 | 46 | 43 | 41 | 40 |

| 273 | 8.8 | 89 | 74 | 69 | 63 | 58 | 54 | 51 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | 2.0 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 305 | 2.5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| 306 | 3.0 | 28 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 |
| 323,9 | 2.0 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 323,9 | 2.6 | 22 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| 323,9 | 2.9 | 25 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 323,9 | 3.2 | 27 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| 323,9 | 3.6 | 31 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 |
| 323,9 | 4.0 | 34 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 |
| 323,9 | 4.5 | 38 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 |
| 323,9 | 5.0 | 43 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 |
| 323,9 | 6.3 | 54 | 44 | 41 | 37 | 35 | 32 | 31 | 30 |
| 323,9 | 8.8 | 75 | 62 | 58 | 53 | 49 | 45 | 43 | 42 |
| 355,6 | 2.6 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| 355,6 | 2.9 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| 355,6 | 4.0 | 31 | 26 | 24 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 |
| 355,6 | 5.0 | 39 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 |
| 355,6 | 5.6 | 43 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 |
| 355,6 | 6.3 | 49 | 40 | 37 | 34 | 31 | 29 | 28 | 27 |
| 355,6 | 7.1 | 55 | 46 | 42 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 |
| 355,6 | 8.8 | 68 | 57 | 52 | 48 | 44 | 41 | 39 | 38 |
| 406,4 | 2.9 | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| 406,4 | 3.2 | 22 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| 406,4 | 3.6 | 24 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 |
| 406,4 | 4.0 | 27 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| 406,4 | 4.5 | 30 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 |
| 406,4 | 5.0 | 34 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 |
| 406,4 | 6.3 | 43 | 35 | 33 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 |
| 406,4 | 7.1 | 48 | 40 | 37 | 34 | 31 | 29 | 27 | 27 |
| 406,4 | 8.0 | 54 | 45 | 41 | 38 | 35 | 32 | 31 | 30 |
| 457 | 2.9 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 457 | 3.2 | 19 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 457 | 3.6 | 22 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| 457 | 4.0 | 24 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 |
| 457 | 5.0 | 30 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 |
| 457 | 5.6 | 34 | 28 | 26 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 |
| 457 | 6.3 | 38 | 32 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 457 | 7.1 | 43 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 |
| 508 | 2.9 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 508 | 4.0 | 22 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| 508 | 5.0 | 27 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| 508 | 6.3 | 34 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 |
| 508 | 8.0 | 43 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 |
| 559 | 2.9 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 559 | 4.0 | 20 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| 559 | 5.0 | 25 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 610 | 3.0 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 610 | 4.0 | 18 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| 610 | 5.0 | 23 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| 610 | 6.3 | 28 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| 610 | 8.0 | 36 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 21 | 20 |
| 711 | 3.0 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 711 | 4.0 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 711 | 5.0 | 19 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |